催化汽油加氢脱硫及芳构化（Hydro-GAP）

技术及工业应用

孙殿成、张晓燕、左铁、刘金龙、中国石化集团洛阳石油化工工程公司，471003

李国红、高翔、中石化河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂，473132

摘要：介绍了Hydro-GAP技术，分析辛烷值恢复的原因及工业应用情况，标定结果表明：混合汽油的硫含量＜50ug/g，脱硫率在80%左右，烯烃降低10个单位左右。采用Hydro－GAP技术，完全可以生产符合国Ⅲ、国Ⅳ排放要求的清洁汽油，在脱硫率80％左右，烯烃降低10个单位左右的前提下，RON变化不大。

为适应新的清洁汽油标准，国内外相继开发了多种催化汽油加氢脱硫新技术[1-10]，但这些技术并没有从根本上解决辛烷值降低的问题，尤其对于烯烃含量较高的催化汽油，辛烷值损失较大。国内成品汽油以催化裂化汽油为主，汽油的辛烷值并不富裕，因此，在催化汽油脱硫降烯的同时，如何保持辛烷值是清洁汽油生产技术开发的重点和难点。中国石化集团洛阳石化工程公司针对我国催化汽油的特点，开发出催化汽油加氢脱硫及芳构化工艺技术（Hydro-GAP）。该技术通过芳构化、选择性裂化、异构化、烷基化等反应，在脱硫、降烯烃的同时，维持汽油的辛烷值不降低。

1. Hydro-GAP催化剂

Hydro-GAP催化剂具备加氢催化功能和酸催化功能，在具有加氢脱硫活性的同时，具有异构化、芳构化、氢转移和选择性裂化活性，通过提高烯烃和烷烃的支链度、将部分烯烃转化为高辛烷值的芳烃、或将辛烷值极低的正构烃类选择性裂化等措施，达到保留加氢催化汽油辛烷值的目的。

2． Hydro-GAP技术的工艺路线

将来自催化裂化的催化汽油切割成轻、重馏份，重馏份首先通过预加氢脱除二烯烃等易生焦物质，然后进入加氢脱硫及芳构化反应器，生成油与轻馏份混合，经过吸收稳定、碱抽提－氧化脱硫醇处理，最后作为汽油产品出装置。

3、Hydro-GAP技术辛烷值恢复的原因分析

通过对加氢前后的重汽油组成的详细分析，揭示Hydro-GAP工艺辛烷值恢复的原因。

3.1 芳构化反应

Hydro-GAP催化剂具有优异的芳构化功能，由表1的数据可以看出，催化重汽油馏分加氢后的芳烃含量提高4.84个百分点，对辛烷值的提高具有较大的贡献。其中，汽油的苯含量略有降低，甲苯含量略有提高，碳八和碳九芳烃含量分别提高2个百分点以上。我国成品汽油以催化裂化汽油为主，重整汽油调合比例在15％左右，利用芳构化技术提高汽油中的芳烃含量，弥补催化汽油烯烃降低带来的辛烷值损失，适合我国炼油企业的现状。

表1　催化汽油加氢前后芳烃含量的变化

| 项目 | 碳六芳烃 | 碳七芳烃 | 碳八芳烃 | 碳九芳烃 | 碳十芳烃 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 0.35 | 4.79 | 9.96 | 5.15 | 0.30 | 20.55 |
| 加氢生成油 | 0.34 | 4.84 | 11.97 | 7.17 | 1.07 | 25.39 |
| 变化 | －0.01 | 0.05 | 2.01 | 2.02 | 0.77 | 4.84 |

3.2选择性裂化反应

表2为催化汽油重馏分加氢前后正构烷烃含量的变化情况。由于加氢脱硫及芳构化催化剂具有择形裂化功能，因此加氢生成油的正构烃含量降低4.38个百分点。其中碳五正构烃含量增加1.58个百分点，碳六正构烃含量变化不大，而辛烷值很低的C7－C10正构烃含量分别减少1－2个百分点。C7－C10正构烷烃平均研究法辛烷值小于零，将C7－C10正构烃选择性裂化以后，Hydro-GAP加氢汽油的RON可相对提高4个单位左右。显而易见，选择性裂化反应，通过降低汽油中C7－C10正构烷烃含量，可以实现提高加氢汽油整体辛烷值的目的。

表2  催化重汽油加氢前后正构烃含量的变化

| 项目 | 碳五 | 碳六 | 碳七 | 碳八 | 碳九 | 碳十 | 小计 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加氢前 正构烷烃 正构烯烃 |  | 0.20 0.80 | 0.59 4.20 | 1.07 2.34 | 0.76 1.34 | 0.48 | 2.62 9.16 | 11.78 |
| 加氢后 正构烷烃 正构烯烃 | 1.17 0.41 | 0.82 0.28 | 1.45 0.42 | 1.38 0.14 | 0.86 0.13 | 0.12 0.20 | 5.80 1.60 | 7.40 |
| 变化 | 1.58 | 0.08 | -2.92 | -1.89 | -1.11 | -0.16 |  | -4.38 |

3.3 异构化反应

表3为催化汽油重馏分加氢前后异构烃含量的变化情况。与原料相比，加氢生成油的异构烷烃含量增加6.91个百分点，异构烯烃含量减少12.55个百分点，总异构烃含量减少5.64个百分点。总异构烃含量的降低说明部分异构烃发生了裂化反应。尽管总异构烃含量减少，但异构烃类与正构烃类的比值由3.51提高到5.01，表明加氢生成油中烃类的异构程度提高，有利于提高汽油的辛烷值。

| 项目 | 碳五 | 碳六 | 碳七 | 碳八 | 碳九 | 碳十 | 小计 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加氢前 异构烷烃 异构烯烃 |  | 0.72 1.25 | 6.03 6.87 | 9.17 3.79 | 4.42 4.63 | 1.89 2.59 | 22.23 19.13 | 41.36 |
| 加氢后 异构烷烃 异构烯烃 | 1.89 1.47 | 2.74 1.45 | 7.17 1.26 | 8.70 0.86 | 6.07 0.80 | 2.57 0.74 | 29.14 6.58 | 35.72 |
| 变化 | 3.36 | 2.22 | －4.47 | －3.40 | －2.18 | －1.17 |  | －5.64 |

表3　催化汽油加氢前后异构烃含量的变化

与原料相比，加氢生成油的环烷烃含量增加4.67个百分点，环烯烃含量减少1.73个百分点，总环烷（烯）烃含量增加2.94个百分点。加氢生成油的环烃含量增加是芳构化反应机理所决定的。环化是芳构化反应其中的一步，部分环烃来不及脱氢生成芳烃，最后以环烃的形式存在。环烷烃含量的提高也有利于改善汽油辛烷值。

汽油的辛烷值取决于其组成，通过改变催化汽油的烃类分布可以改善其辛烷值。与原料相比，Hydro-GAP生成油的芳烃含量增加了4.84个百分点，环烃含量增加了2.94个百分点，正构烃类含量减少了4.40个百分点，异构烃类与正构烃类的比值由3.51提高到5.01。尽管加氢处理后烯烃含量降低很多，但抗爆指数提高。

4、南阳石蜡精细化工厂Hydro－GAP装置运行情况

南阳10万吨/年催化汽油加氢芳构化装置于2010年12月开工以来，已稳定运行18个月，加氢后汽油的硫含量降至50ug/g以下。

4.1 装置操作条件

由于催汽的硫含量在180ug/g左右，为减少辛烷值的损失，在达到国Ⅳ汽油排放标准的前提下，尽量多切出轻汽油。进预分馏塔汽油12-16吨/小时，切割后，重汽油为4.2-5.0吨/小时，其余为轻汽油。

表4为加氢装置操作参数。其中预加氢反应温度在162℃左右，加氢芳构化反应入口温度在350℃左右。为控制加氢反应器床层温升，冷油回炼量控制在2.7吨/小时左右，标定期间加氢芳构化反应器床层温升在31.8-39.3℃。

表4加氢装置操作参数

| 时 间 |  | 16日 |  | 16日 |  | 17日 |  | 17日 |  | 18日 |  | 18日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10:00 |  | 16:00 |  | 10:00 |  | 16:00 |  | 10:00 |  | 16:00 |  |  |
| 进料 | 重汽油量(t/h) |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 5.0 |  | 4.6 |  | 4.6 |  | 4.3 |  |
|  | 循环油量(t/h) |  | 2.8 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 2.7 |  | 2.4 |  | 2.7 |  |
| R- 201 | 入口温度，℃ |  | 162.0 |  | 162.0 |  | 163.0 |  | 161.0 |  | 161.0 |  | 160.0 |  |
|  | 出口温度，℃ |  | 161.0 |  | 161.0 |  | 162.0 |  | 161.0 |  | 160.0 |  | 160.0 |  |
| R- 202 | 第一床层入口 |  | 348.0 |  | 348.0 |  | 347.0 |  | 347.0 |  | 347.0 |  | 347.0 |  |
|  | 出口 |  | 350.8 |  | 352.5 |  | 352.7 |  | 351.9 |  | 350.8 |  | 351.4 |  |
|  | 总温升 |  | 31.8 |  | 39.3 |  | 37.2 |  | 36.8 |  | 37.9 |  | 34.6 |  |
| 低分V202压力,MPa |  |  | 2.36 |  | 2.10 |  | 2.10 |  | 2.07 |  | 2.06 |  | 1.93 |  |

4.2 原料油性质

表5为原料油以及轻、重汽油的性质。催化汽油的硫含量分别为167、187.7和187ug/g，烯烃含量分别为39.9、39.6和37.5v%，研究法辛烷值分别为91.0、90.8和90.6。经预分馏塔分出的重汽油硫含量分别为273、411.6和312ug/g，烯烃含量分别为25.0、30.3和26.8v%，研究法辛烷值分别为86.6、86.6和85.9。

表5  原料油性质分析

| 项目 | 16日 | 17日 | 18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料催化汽油 |  |  |  |
| 密度，kg/m3 | 719.9 | 728.4 | 722.2 |
| 硫，ug/g | 167 | 187.7 | 187 |
| 硫醇，ug/g | 7.5 | 11.5 | 7.4 |
| 馏程，℃：初馏/干点 | 35/211 | 36/195 | 34/195 |
| 烯烃、芳烃、v% 辛烷值 | 39.9、12.7 91.0 | 39.6、15.7 90.8 | 37.5、14.9 90.6 |
| 轻汽油 |  |  |  |
| 密度，kg/m3 | 675.1 | 673.7 | 671.3 |
| 馏程，℃：初馏/干点 | 30/130 | 35/122 | 35/133 |
| 硫含量，ug/g | 65 | 80.4 | 71.35 |
| 烯烃、芳烃，v% 辛烷值 | 47.2、4.4 93.5 | 51.7、2.5 93.4 | 50.2、2.6 93.5 |
| 重汽油 |  |  |  |
| 密度，kg/m3 | 787.1 | 790.9 | 780.9 |
| 馏程，℃：初馏/干点 | 103/209 | 108/207 | 99/205 |
| 硫含量，ug/g | 273 | 411.6 | 312 |
| 烯烃、芳烃，v% 辛烷值 | 25.0、33.1 86.6 | 30.3、33.2 86.6 | 26.8、31.3 85.9 |

4.3 加氢重汽油及混合汽油的性质

表6为加氢重汽油及混合汽油的性质。重汽油经加氢后，硫含量分别为2.57、3.76和2.45ug/g，烯烃基本全部饱和，研究法辛烷值分别为85.3、84.3和82.9，分别降低1.3、2.3和3.0个单位。混合汽油的硫含量分别为39.6、42.4和39.0ug/g，烯烃分别为29.8、29.7和29.9v%，研究法辛烷值分别为91.1、90.6和90.3。

南阳10万吨/年催化汽油加氢芳构化装置开工后一直稳定运行，加氢汽油的硫含量小于50ug/g，汽油质量满足国Ⅳ排放标准。在烯烃含量降低10个单位的前提下，研究法辛烷值变化不大。

表6 加氢重汽油及混合汽油的性质

| 项目 | 16日 | 17日 | 18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加氢重汽油 |  |  |  |
| 密度，kg/m3 | 774.7 | 771.8 | 774.7 |
| 馏程，℃：初馏/干点 | 34/205 | 37/203 | 42/204 |
| 硫含量，ug/g | 2.57 | 3.76 | 2.45 |
| 硫醇硫，ug/g | 4.1 | 4.8 | 3.7 |
| 烯烃、芳烃v% 辛烷值 | 0.7 33.7 65.6 85.3 | 84.3 | 0.7 32.3 67.0 82.9 |
| 混合汽油 |  |  |  |
| 密度，kg/m3 | 707.1 | 703.0 | 708.7 |
| 馏程，℃：初馏/干点 | 27/194 | 30/193 | 28/192 |
| 硫含量，ug/g | 39.6 | 42.4 | 39.0 |
| 硫醇硫，ug/g | 7.3 | 9.8 | 8.3 |
| 烯烃、芳烃v% 辛烷值 | 29.8、15.2、 55.0 91.1 | 29.7、13.5、 56.8 90.6 | 29.9、13.2、 56.9 90.3 |

5.4 装置的物料平衡和能耗

Hydro-GAP装置的物料平衡见表7。从产品分布看，C5＋混合汽油收率为96.4％，氢耗为0.41%。

表7 Hydro-GAP装置的物料平衡

| 序 号 | 物料名称 | 设计 |  |  | 标定数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收 率w% | kg/h | t/d | 收 率w% | kg/h | t/d |
| ㈠ | 入方 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 催化汽油 | 99.59 | 11905 | 285.72 | 97.33 | 13300 | 319.2 |
| 2 | 新氢 | 0.41 | 49 | 1.18 | 0.39 | 53.4 | 1.3 |
|  | 合计 | 100.00 | 11954 | 286.9 | 100 | 13353.4 | 320.5 |
| ㈡ | 出方 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合汽油 | 96.4 | 11523.7 | 276.6 | 95.0 | 12685.7 | 304.5 |
| 2 | 轻烃 | 3.59 | 429.2 | 10.3 | 4.99 | 666.4 | 16.0 |
| 3 | 损失 | 0.01 | 1.1 | 0.03 | 0.01 | 1.3 | 0.03 |
|  | 合计 |  | 11954 | 286.9 | 100.00 | 13353.4 | 320.5 |

Hydro-GAP装置实际能耗为23.25千克标油/吨。

6、结论

对催化汽油重馏分加氢前后的汽油组成进行了详细分析，与原料相比，Hydro-GAP生成油的芳烃含量增加4.84个百分点，环烃含量增加2.94个百分点，正构烃类的含量减少4.40个百分点，异构烃类与正构烃类的比值由3.51提高到5.01。尽管加氢处理后烯烃含量降低较多，但抗爆指数提高。

南阳Hydro－GAP工业应用的结果表明：混合汽油的硫含量分别为39.6、42.4和39.0ug/g，脱硫率在80%左右。烯烃分别为29.8、29.7和29.9v%，降低10个单位左右。

采用Hydro－GAP技术，完全可以生产符合国Ⅲ、国Ⅳ排放要求的清洁汽油，在脱硫率80％左右，烯烃降低10个单位左右的前提下，RON变化不大。

参考文献（略）